附件

六盘水市应急管理局应急物资装备采购单

填报单位：

填报日期：

联 系 人： 联系电话：

序号	品类	技术参数要求	样品图片及报价
1	救灾棉被（带被套）	1.重量：整床棉被（含被套）重量≥3kg(±50g)。

2.尺寸：210cm×150cm(±2cm)。

3.棉胎参数​

（1）棉花等级：采用新疆一级棉，纤维长度≥31mm，马克隆值4.0-5.0，断裂比强度≥30cN/tex，含杂率≤1.0%。

（2）填充工艺：采用千层铺棉工艺，棉层均匀度≥95%。

（3）安全指标：甲醛含量≤20mg/kg，pH值5.0~8.0。

4.被套参数​

（1）面料材质：采用100%纯棉坯布；编织密度：根/10cm：经向＞500根/10cm，纬向＞300根/10cm；断裂强力：经向＞850N，纬向＞360N；耐洗色牢度4-5级；耐汗渍色牢度4-5级；起毛起球4级以上，安全指标：无异味，禁用可分解致癌物资染料。

（2）工艺处理：被套边缘采用双线包缝（针距3-4针/cm），接缝强力≥100N；拉链或纽扣闭合顺滑（拉链长度≥80cm，拉合次数≥500次无故障）；印花被套图案清晰、套色准确（若为素色被套，色泽均匀度≥95%）。​

5.包装要求：外层包装为纸箱（用纸层数≥5层，耐破强度≥1000kPa）；单包数量10床。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
2	毛毯	1.重量：毛毯重量≥2kg±50g。

2.尺寸：210cm×150cm，±2cm。

3.面料材质：采用80%优质涤纶短纤+20%棉混纺；

4.工艺处理：

（1）纱线规格：经纬纱均采用32S/2股线，捻度为80±5捻/10cm，纱线断裂强度≥3.5cN/dtex，。​

（2）编织方式：采用双层拉舍尔编织工艺，正面起绒密度≥280根/cm²，绒毛长度5±0.5mm，绒毛覆盖率≥98%（无露底现象）；反面为平纹组织结构，经纬密度≥28根/cm×24根/cm。（3）缝边处理：四周采用包边缝制，包边条宽4±0.3cm，采用40S涤棉线双线锁边，针距2.5±0.2针/cm。​

5.性能指标​

（1）保暖性：在环境温度-10℃时，保暖率≥65%，导热系数≤0.055W/(m・K)；回潮率≤8%，吸湿速干性≥90%。​

（2）耐用性：经10次标准洗涤后，尺寸缩水率≤2%（长、宽方向分别测试），起球等级≥3.5级，绒毛脱落量≤5mg/100cm²

（3）色牢度：耐洗色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级（干摩擦）、≥3级（湿摩擦），耐光色牢度≥4级。​

6.安全与实用性能​

（1）安全指标：甲醛含量≤75mg/kg，pH值6.0-8.0，无异味。

（2）使用性能：透气性≥800mm/s；抗撕裂强度≥30N。​

7.包装

采用防潮无纺布包装袋，每袋1条毛毯，袋口加装尼龙拉链；每10条装入一个纸箱（用纸层数≥5层，耐破强度≥1000kPa）。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
3	防寒服	1.款式：中长款式，衣长70-75cm，袖长60-65cm，下摆围≥110cm，胸围放松量≥20cm。

2.重量：单件防寒服重量≥800g（含内胆）±20g。

3.面料参数​

（1）外层面料：100%涤纶。​

（2）里料：100%涤纶。​

4.内胆填充物：优质丝棉或羽绒​​

5.工艺参数​

（1）裁剪工艺：采用立体裁剪，肩部、肘部、腰部均有活动褶设计，褶量≥5cm；接缝处采用双线平缝，针距3-4针/cm，线迹平整无跳线，接缝强力≥100N。​

（2）绗缝工艺：内胆采用菱形绗缝，绗缝间距10-12cm，针距2.5-3针/cm，无漏绗、重绗现象，绗缝后填充物分布均匀度≥95%（每100cm²范围内重量差≤5g）。​

6.配件规格​

（1）拉链：采用5#尼龙拉链，长度≥60cm，拉头往复拉动≥500次无故障，拉链齿咬合紧密无脱开；​

（2）纽扣：袖口、下摆采用树脂纽扣，直径2.5cm，扣合力≥50N，耐洗次数≥50次无脱落；​

（3）口袋：前胸设2个斜插口袋（深≥20cm），口袋口有拉链封口，内侧设1个手机袋（尺寸≥16cm×9cm）。​

7.性能指标​

（1）保暖性：在-15℃环境中，穿着后1小时内人体核心部位温度下降≤2℃。​

（2）耐用性：经20次水洗（水温30±2℃）后，面料无明显起球、褪色，内胆填充物无板结、移位，拉链、纽扣等配件功能完好。​

（3）安全指标：甲醛含量≤75mg/kg，pH值5.0-9.0；面料阻燃性能达到GB/T5455-2014中B1级要求（续燃时间≤5s，阻燃时间≤10s）。​

8.包装与标识​

单件采用防潮防水袋包装，每10件装入一个纸箱（用纸层数≥5层，耐破强度≥1000kPa）

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
4	作训服（迷彩服）	1.款式：采用分体式设计（上衣+裤子），上衣为立领短款；裤子为直筒版型。​

2.面料成分：采用65%涤纶+35%棉混纺斜纹布，棉纤维为二级以上原棉。​

3.工艺参数​

（1）上衣：胸前设2个翻盖口袋（带魔术贴，尺寸20cm×15cm），左臂设标识口袋（12cm×8cm），袖口为魔术贴收紧设计（调节范围3-5cm）；​

（2）裤子：两侧设斜插口袋（深≥22cm），后腰设1个贴袋（带拉链，15cm×10cm），裤脚口有收紧绳（调节范围2-4cm）；

（3）纽扣/拉链：口袋翻盖采用四合扣（直径1.5cm，扣合力≥40N），主门禁为5#树脂拉链（长度≥50cm）。​

（4）迷彩印染：采用数码迷彩工艺，配色为丛林迷彩。

4.性能指标​

（1）耐用性：经100次水洗（水温40±3℃）后，面料抗撕裂强度≥30N（经纬向），缩水率≤3%（长度）/2%（宽度）；魔术贴粘性保持率≥80%；

（2）色牢度：耐洗≥4级（水洗50次无明显褪色）、耐摩擦≥4级（干）/3级（湿）、耐光≥5级；

（3）透气性：≥800mm/s（GB/T5453标准），在35℃环境下穿着2小时，体表湿度上升≤15%；​​

（4）安全指标：甲醛含量≤75mg/kg，pH值6.0-8.5，可分解致癌芳香胺染料未检出，游离甲醛释放量≤0.1mg/m³。​

5.包装

单套采用防潮防水袋包装，每10件装入一个纸箱（用纸层数≥5层，耐破强度≥1000kPa）。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床

5	作训鞋	1.尺寸范围：涵盖38-43码。​

2.重量：单只鞋重量≤400g（39码标准），左右脚重量差≤10g。3.面料材质：采用头层牛皮（占鞋面面积≥60%）+耐磨尼龙网布拼接，牛皮厚度1.2-1.4mm，撕裂强度≥35N/mm，抗张强度≥20MPa，表面经防泼水处理；尼龙网布为600D牛津布，经纬密度12×10根/cm，透气性≥1000mm/s。

4.缝合工艺：鞋面拼接处采用双线车缝，针距2-2.5针/cm，缝线为高强度尼龙线（断裂强度≥50N）。​

5.鞋底参数​

（1）外底材质：采用橡胶材质（含胶量≥85%），邵氏硬度65-70A，纹路为深锯齿防滑纹，纹深≥3mm。​

（2）中底材质：中底含缓震材质（如EVA或PU），弯曲刚度≥15N・m。​

6.鞋垫与内里参数​

（1）鞋垫：采用三层复合结构，表层为透气网布，中层为聚氨酯发泡，底层为防滑布，鞋垫长度与鞋内长偏差≤0.5cm，厚度3-5mm​

（2）内里材质：采用涤棉混纺面料（65%涤纶+35%棉），透气性≥800mm/s，无掉毛现象​

7.性能指标​

（1）耐用性：经1万次弯折测试（-5℃至25℃循环），鞋面无开裂，鞋底无开胶；鞋带（高强度尼龙材质，直径2mm）耐拉断力≥200N，鞋带孔（金属材质）。​

（2）防水性：鞋面经30分钟浸水测试（水深5cm），鞋内渗水率≤5%；​

（3）透气性：24小时透湿量≥1500g/m²。​

（4）安全指标：甲醛含量≤75mg/kg（鞋面材质），重金属（铅、镉等）含量≤0.1mg/kg，无异味。​

8.包装

单双鞋采用防潮纸盒包装，内垫防潮纸，盒面印刷产品名称、尺码、执行标准等信息；每10双装入一个纸箱（五层纸板，耐破强度≥1000kPa）。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
6	强光手电	1.防爆等级：气体不低于ExibIICT4Gb；粉尘不低于ExibIIICT130℃Db

2.额定功率：LED≥5W

3.灯具防护:等级≥IP66

4.额度电压：DC3.7V，电池容量：≥11.8Wh

5.循环寿命：≥1500充放电

6.工作模式：强光、工作光、SOS

7.连续照明时间：强光≥10小时，工作光≥20小时

8.充电时间：‌≤4h

9.尺寸：长度：140~160cm；灯头直径：35~40mm

10.重量：‌≤180g

11.外壳材质：等于或优于铝合金

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
7	多功能车辆应应急灯	1.功率:LED≥8W。

2.工作模式：超强光、工作光、强光、SOS、驱蚊光、红蓝警示光多种模式。

3.连续照明时间：电筒模式:强光≥16h/20h，超强光≥8h/9h，SOS≥16h/20h，泛光模式：工作光≥16h/20h，强光≥8h/9h，驱蚊光≥16h/20h，红蓝闪≥16h/20h。

4.充电时间：≤4h

5.尺寸：长度160~200cm

6.重量：≤250g

7.防护等级：IP66。

8.照明照度：聚光强光10米处≥200lx，5米处≥800lx。

9.电池规格：≥2600mAh/4400mAh，并带有充放电保护功能。

10.外壳材质：等于或优于铝合金。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
8	应急救援手电	1.功率：LED≥5W

2.配光：聚光，泛光

3.照明时间：强光≥2h，工作光≥5h

4.尺寸：长度：200~250cm；灯头直径：40~60mm。

5.重量：≤250g

6.充电时间：≤4h

7.防护等级：IP43。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
9	雨衣

（单件）	1.款式设计：连体式结构，含可拆卸兜帽，前门襟采用双拉链+按扣设计（拉链长度≥60cm），袖口为松紧魔术贴。​

2.尺寸参数：衣长（后中长）110-120cm，胸围120-130cm，袖长60-65cm，下摆围130-140cm，公差范围±2cm。​​

3.面料成分：采用丝纺PVC合成双层面料，外层为丝纺布，内层为PVC膜，面料断裂强力≥300N（经向）、≥250N（纬向）。

4.性能指标​

（1）耐低温性能-10℃（在-10℃环境下折叠10次，无裂纹或断裂），耐高温性能60℃（60℃环境放置24小时，无粘连或变形）。​

（2）防水性能：静水压≥5000mmH₂O（按GB/T4744标准测试，24小时无渗漏），接缝防水性能≥3000mmH₂O。​

（3）透气性能：采用微透气PVC膜，透气量≥300g/(m²・24h)（GB/T12704标准）。​

（4）耐磨性能：面料耐磨性≥5000次，表面无明显起毛或破损；拉链为尼龙材质，往复拉动≥1000次无卡顿，拉头与拉链齿咬合紧密。​

（5）抗撕裂性能：撕裂强力≥50N（经向）、≥40N（纬向），在袖口、下摆等易受力部位加缝补强布（面积≥10cm×5cm），补强处撕裂强力≥原面料的90%。​

（6）耐老化性能：经紫外线照射168小时（模拟半年户外暴晒），面料颜色变化等级≥4级，拉伸强度保持率≥80%，无开裂、粉化现象。​

5.配件细节：按扣为树脂材质，扣合力≥30N；魔术贴为尼龙材质（勾面与毛面），粘合强度≥5N/2.5cm。

6.安全指标：面料无异味（符合GB18401-2010B类标准），PVC膜不含邻苯二甲酸酯（检测值＜0.1%），甲醛含量≤75mg/kg，pH值6.0-8.5。​

7.包装：单件装入防潮塑料袋，多件装入纸箱（五层纸板，耐破强度≥1000kPa）。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
10	雨鞋	1.款式设计：高帮筒式设计，鞋筒高度30-35cm（从鞋底到筒口），筒口直径22-25cm，鞋码36-44码。​

2.材质参数​

（1）鞋面材质：采用PVC橡塑复合材料，主体厚度2-2.5mm，鞋头及鞋跟部位加厚至3-3.5mm，邵氏硬度65-75A，拉伸强度≥15MPa，断裂伸长率≥300%。​

（2）鞋底材质：一体注塑成型橡胶大底，厚度5-6mm，邵氏硬度70-80A，耐磨性能≤150mm³，具备耐油、耐酸碱特性。

3.性能参数​

（1）防水性能：鞋面无缝注塑工艺，接缝处密封度100%，在水深10cm处浸泡2小时，鞋内无渗水；筒口与腿部贴合处防水性≥IPX6。​

（2）防滑性能：鞋底纹路为深锯齿形+菱形组合花纹，纹深≥3mm，纹路间距2-3mm，湿地防滑系数≥0.7，坡度防滑性能≥0.6。​

（3）透气性：鞋内附透气内衬，吸湿性≥8%，摩擦系数≤0.3，内衬与鞋面贴合度≥95%，无起皱、脱落。​

（4）耐老化性能：鞋面颜色变化等级≥3级，拉伸强度保持率≥70%，鞋底无硬化、龟裂，弹性保持率≥80%。​

4.安全指标：材质符合GB25036-2010《布面胶鞋》标准，PVC材料无异味（等级≤2级），邻苯二甲酸酯含量≤0.1%，重金属（铅、镉等）含量≤0.1mg/kg，无有毒有害物质释放。

5.包装：单双包装为防潮塑料袋，多双装入纸箱（五层纸板，耐破强度≥1000kPa）。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
11	雨伞	1.尺寸参数：展开直径≥120cm，伞面弧度≥110°，可覆盖1-2人；收拢长度≤65cm，直径≤5cm；伞柄长度10-12cm，握持直径3.5-4cm。

2.重量：整伞重量≤500g。​

3.材质参数

（1）伞杆材质：全钢材质（Q235碳素钢），直径8-10mm，壁厚0.8-1mm，表面经电镀防锈处理。​

（2）伞骨材质：采用钢+玻纤复合结构，主伞骨为高碳钢，副伞骨为玻璃纤维；伞骨总数量≥10根。

（3）伞面材质：高密碰击布，经防水涂层处理，防水等级≥800mmH₂O。​

4.结构与性能参数​

（1）骨架强度：伞骨抗风等级≥6级，伞杆抗压强度≥300N，伞面抗撕裂强度≥30N/5cm（经向、纬向）。

（2）开合性能：采用手动开收结构，伞柄处设按压式开关，开关使用寿命≥1000次。​

（3）耐用性能：伞面与伞骨连接点采用双线缝制（针距2-2.5针/cm），每个连接点打结加固，耐拉扯次数≥500次。​

（4）细节处理：伞杆顶端安装橡胶伞帽；伞柄采用EVA发泡材质，表面防滑纹路设计，潮湿状态下无打滑现象；伞套为防水牛津布材质（长度65cm）。​

5.安全指标：伞面布料甲醛含量≤75mg/kg，pH值5.0-8.0，无异味；金属部件无锋利边角（倒角半径≥0.5mm）。

6.包装：多把装入纸箱（五层纸板，耐破强度≥1000kPa）。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
12	棉帐篷（12㎡）	1.尺寸参数：帐篷展开后为矩形结构，长4m×宽3m×顶高2.5m×边高1.8m，面积：12±0.5㎡。​

2.重量：整顶帐篷总重量≤35kg。​​

3.材质参数​

（1）帐篷面料：外帐采用210D牛津布（PVC涂层），防水等级≥1500mmH₂O，耐撕裂强度≥300N（经向、纬向）；内帐为300D涤棉混纺布，透气性≥800mm/s，抗起球等级≥3级；中间夹棉层为优质喷胶棉，保暖系数≥0.065m²・K/W。​

（2）骨架结构：采用Φ38mm×1.5mm高频焊接钢管（Q235碳素钢）作为主骨架，包含2根横梁、4根立柱及4根斜撑，钢管表面经镀锌防锈处理；连接部位为冲压成型金属扣件，承载力≥500N。​

4.结构与性能参数​​

（1）耐用性能：面料接缝处采用双线包缝+压胶处理（胶条宽度≥1.5cm），接缝防水性能≥1000mmH₂O；帐篷门帘为双开设计，配备YKK拉链（长度≥1.8m），往复拉动≥1000次无故障，门帘底部设有魔术贴与地面贴合。​

（2）防护性能：防紫外线指数UPF≥50+，可阻挡98%以上紫外线；防火等级达到GB8965.1-2028B级（难燃），续燃时间≤5秒，阻燃时间≤10秒，无熔融滴落物。​

5.配件参数​

（1）地钉风绳：配备16根地钉（Φ8mm×300mm高强度钢钉）；8根风绳（8mm丙纶编织绳），末端配有调节扣。​

（2）附加配件：包含1个便携收纳袋（600D牛津布材质，承重≥50kg）、1套维修工具（含扳手、备用拉链头、针线包）；帐篷两侧各设1个透气窗（尺寸40cm×60cm），窗面为纱网+牛津布双层设计，可双向开合。​

6.安全参数：符合GB/T27724-2011《救灾帐篷》标准，面料甲醛含量≤75mg/kg，无异味（等级≤2级）；金属部件无锋利边角（倒角半径≥1mm）

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
13	多功能移动照明灯	1.功率：LED≥2*60W

2.配光：聚光、泛光两种配光可独立开关。

3.功能模式：聚光、泛光、警示光、喊话、扩音

4.电池规格：22.2V，≥34Ah

5.开关性能：灯具的开关经30000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、工作光、警示光的切换

6.照明时间：聚泛光≥8h，聚光≥25h，泛光≥12h

7.外形尺寸：方便携带和使用，收纳尺寸不大于（长）700×（宽）400×（高）250mm。升起高度不小于2m

8.整机重量：≤25kg

9.充电时间：≤8h

10.防护等级：≥IP65

11.照明照度：聚泛光10米处最大照度≥1500lx，30米处≥160lx，100米处≥15lx；聚泛光10米处平均照度≥800lx，30米处≥80lx，100米处≥7lx。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床
14	LED便携式照明灯	1.功率：LED≥3*80W,灯头具备主动散热功能

2.防护等级：≥IP66

3.工作模式：灯具具有强光、工作光、节能光等三种工作模式4.升起高度不小于4米，灯头在垂直方向上180°范围内翻转

5.灯头总光通量：不小于28800流明；灯头光效：不小于120lm/W

6.工作时长：强光不小于6h，工作光不小于12h，节能光不小于24h

7.照明效果：3米处最大照度不小于2500lx,5米处最大照度不小于900lx，10米处最大照度不小于200lx

8.电池规格：电池能量不低于550Wh,并具有充放电保护功能。

9.尺寸：收纳长度不超过1.7米，宽度不超过0.5米，高度不超过0.5米

10.整机重量：不超过15公斤

11.灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现功能的切换。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床

15	排涝水泵	1.性能参数：流量：≥200m³/h，扬程：≥15m，吸程：≥8m，自吸性能：自吸高度≥5m，自吸时间≤3分钟。

2.重量参数：整泵总重量：≤100kg。；部件重量：泵体重量≤60kg，动力装置重量≤35kg，附件重量≤5kg

3.动力系统

（1）动力类型：采用单缸四冲程汽油发动机，启动方式支持电启动与手拉启动双重模式。

（2）发动机功率：≥15kW，转速：≥1500r/min，

（3）燃油类型：适用92号及以上无铅汽油，油箱容量≥30L，满油状态下可持续运行≥6小时。

4.结构与材质

（1）泵体材质：采用灰铸铁（HT250），抗冲击性强，耐水压≥2.5MPa，使用寿命≥8000小时。

（2）叶轮材质：采用耐磨铸铁（HT300）或不锈钢（304），经动平衡测试，运行时振动烈度≤4.5mm/s，确保水流稳定。

（3）框架结构：采用矩形钢管（Q235）焊接而成，表面经喷塑防锈处理。

（4）移动设计：配备折叠式扶手与2个充气轮胎。

5.安全保护

（1）过载保护：当水泵负载超过额定值120%时，发动机自动降速保护。

（2）低油位保护：燃油箱油位低于警戒值时，发动机自动停机。

（3）水温保护：发动机水温超过95℃时，自动报警并停机。

（4）漏电保护：若设备带电部件漏电，漏电保护器（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1秒）立即切断电源。

6.配套附件

（1）进出水管：配备Φ100mm钢丝增强橡胶管，进水管长度≥6m，出水管长度≥15m，工作压力≥0.6MPa，耐老化性能≥5年。

（2）过滤器：进水口安装不锈钢滤网（网孔直径≤8mm），过滤面积≥0.15㎡。

（3）工具箱：包含专用扳手、螺丝刀、火花塞套筒等维修工具，以及1套易损件（如密封件、火花塞），方便现场维护。

7.运行性能

（1）连续运行时间：在额定工况下，可连续运行≥8小时无故障，满足长时间排涝需求。

（2）噪音水平：在距离设备1米处，噪音≤85dB(A)，符合作业环境噪音标准。

（4）低温启动：在环境温度-10℃时，通过预热装置可实现可靠启动，启动时间≤10秒。

8.安全认证：通过ISO9001质量管理体系认证，产品获得国家强制性产品认证（CCC）。

对以下参数的意见建议：

（样品图片）

元/床